## Slide 1
工作一
拓扑节线半金属ZrAs₂中的
极大不饱和磁阻与手性反常现象
Extremely Large Magnetoresistance and Chiral Anomaly in Nodal-line Semimetal ZrAs₂
答辩人：杨浩
导师：许祝安 教授、李林军 副教授
Notes: 各位专家好，这是我的第一个工作：拓扑节线半金属ZrAs2中的极大不饱和磁阻与手性反常现象。我将从研究背景、实验方法、主要结果和结论四个方面进行汇报。

## Slide 2
研究背景
拓扑节线半金属材料体系
拓扑节线半金属是一类新型拓扑量子材料：
• 节点线受晶体对称性保护，在动量空间形成闭合环
• 典型材料：PbTaSe₂、PtSn₄、ZrSiX (X = S, Se, Te)、AB₃家族
• 表现出极大磁阻（XMR）和负磁阻等独特输运现象
ZrAs₂ 材料特点：
• 空间群 Pnma (No. 62)，过渡金属磷化物
• 理论预测为拓扑节线半金属
• 不考虑SOC时存在节点环，考虑SOC后打开能隙
• ZrP₂已报道极大磁阻，源于电子-空穴补偿机制
研究动机：
• ZrAs₂的拓扑性质尚待实验验证
• 此前样品质量有限（RRR较低）
• 费米面结构缺乏系统解析
2
Notes: 拓扑节线半金属是一类重要的拓扑量子材料，其节点线受晶体对称性保护。ZrAs2属于过渡金属磷化物家族，理论预测为拓扑节线半金属。但此前研究受限于样品质量，其拓扑性质尚待实验验证。

## Slide 3
研究目标
本研究的主要目标：
1. 生长高质量ZrAs₂单晶
• 化学气相输运法（CVT）
• 提高剩余电阻率比（RRR）
• 获得更清晰的量子振荡信号
2. 系统研究磁输运性质
• 纵向磁阻与霍尔效应
• SdH量子振荡
• 角度依赖的磁输运
3. 解析费米面结构
• FFT提取振荡频率
• DFT计算验证
• 有效质量与贝里相位
4. 验证拓扑性质
• 非平庸贝里相位
• 手性反常导致的负磁阻
3
Notes: 我们的研究目标包括四个方面：生长高质量单晶、系统研究磁输运性质、解析费米面结构、验证拓扑性质。

## Slide 4
实验方法
样品制备与表征
样品制备
化学气相输运法（CVT）：
• 原料：Zr粉 + As粉（摩尔比 1:2）
• 传输剂：I₂颗粒（4 mg/mL）
• 温度程序：
- 48小时内升温至850°C
- 850°C恒温1周
- 1天内冷却至室温
产物特征：
• 针状单晶，沿b轴生长
• EDS测定：Zr:As ≈ 1:1.92
• 接近化学计量比1:2
表征方法
单晶X射线衍射：
• Bruker D8 Venture衍射仪
• 温度：170 K
• Olex2结构解析
• 空间群：Pnma (No. 62)
电输运测量：
• Quantum Design PPMS
• 标准四探针法
• 磁场范围：-14 T ~ +14 T
• 温度范围：2 K ~ 300 K
晶体学参数：
• a = 6.7964(3) Å
• b = 3.6848(2) Å
• c = 9.0214(4) Å
4
Notes: 我们采用化学气相输运法生长ZrAs2单晶。通过控制温度梯度获得针状单晶，沿b轴方向生长。EDS测定元素比例接近1:2。单晶XRD确认空间群为Pnma。电输运测量使用PPMS系统，磁场范围正负14特斯拉，温度最低2K。

## Slide 5
电输运特性
电阻率与样品质量
电阻率温度依赖：
• 呈典型金属行为，电阻率随温度降低而减小
• 2 K时剩余电阻率 ρxx(2 K) = 0.53 µΩ·cm
• 剩余电阻率比 RRR = ρxx(300K)/ρxx(2K) = 56
• RRR值高于文献报道，表明样品质量更高
载流子参数（2 K）：
• 电子浓度 ne = 3.58 × 10²⁰ cm⁻³
• 空穴浓度 nh = 3.47 × 10²⁰ cm⁻³
• 电子迁移率 μe = 5600 cm²·V⁻¹·s⁻¹
• 空穴迁移率 μh = 5164 cm²·V⁻¹·s⁻¹
关键发现：
• 电子与空穴浓度几乎完全补偿 → 产生极大磁阻
• 高迁移率反映优良晶体质量
5
Notes: 电阻率测量显示典型金属行为。2K时剩余电阻率为0.53微欧姆厘米，RRR达到56，高于文献报道，证明我们获得了高质量单晶。双带模型拟合显示电子和空穴浓度几乎完全补偿，这是产生极大磁阻的主要原因。

## Slide 6
极大不饱和磁阻
XMR现象与电子-空穴补偿机制
实验结果：
磁阻定义：
MR = [ρxx(B) - ρxx(0)]/ρxx(0) × 100%
关键数据：
• 2 K, 8 T: MR = 2.5 × 10³ %
• 2 K, 14 T: MR = 1.9 × 10⁴ %
• 磁场达14 T仍未饱和
• 明显高于此前报道的1.01 × 10³ %
温度依赖：
• MR随温度升高而降低
• 80 K, 8 T: MR = 1.6 × 10² %
物理机制：电子-空穴补偿
双带模型分析：
• 霍尔电阻率呈非线性 → 多带特征
• 拟合霍尔电导率 σxy(B)
电子-空穴补偿：
• ne ≈ nh（几乎相等）
• 高迁移率载流子
• 磁场下电子与空穴同时偏转
• 总电流几乎不变
• 导致磁阻趋近饱和但不完全饱和
类似体系：TaAs₂, NbAs₂, ZrP₂
均报道了电子-空穴补偿诱导的XMR
6
Notes: 我们在ZrAs2中观测到极大不饱和磁阻。在2K和14特斯拉下，磁阻高达1.9×10^4%，即19000%，且仍未饱和。这一数值远高于此前文献报道。通过双带模型分析，我们发现电子与空穴浓度几乎完全补偿，这是产生XMR的主要原因。

## Slide 7
SdH量子振荡
费米面解析
实验观测：
测量构型：
• I // b轴
• B // c轴
• 温度：2 K - 12 K
• 磁场：0 - 14 T
振荡特征：
• 低温高场下明显SdH振荡
• 温度升高振荡减弱
• 12 K时几乎消失
FFT分析结果：
• F₁ = 155 T
• F₂ = 178 T
• F₃ = 443 T
• F₄ = 579 T
• 另有高次谐波：2F₃, 2F₄
LK公式分析：
有效质量：
• m*₁ = 0.10 me
• m*₂ = 0.11 me
• m*₃ = 0.13 me
• m*₄ = 0.12 me
较小的有效质量对应狄拉克费米子
贝里相位（Landau指数拟合）：
• F₃ (δ = 1/8): ϕB = 1.1 π
• F₄ (δ = -1/8): ϕB = 0.8 π
非平庸的π贝里相位！
表明能带具有拓扑非平庸特征
7
Notes: 量子振荡是研究费米面的有效手段。我们在低温强磁场下观测到明显的SdH振荡。通过FFT分析提取了四个主要频率，对应多个费米面口袋。朗道能级指数拟合得到非平庸的π贝里相位，这是拓扑非平庸电子结构的直接证据。

## Slide 8
角度依赖磁输运
费米面各向异性
实验设计：
测量构型：
• 电流 I // b轴
• 磁场在ac平面内旋转
• 角度 φ：从a轴(0°)到c轴(90°)
• 温度：2 K
主要发现：
1. SdH振荡的角度依赖：
• 全角度范围均观测到振荡
• F₁, F₂ 频率变化较小
• F₃ 频率随φ减小而增加
• F₄ 频率先增后减
2. 磁阻的二重对称性：
MR具有明显二重旋转对称性：
ρxx(14T, φ=90°)/ρxx(14T, φ=0°) ≈ 3
与费米面结构一致：
• β和δ₂费米面呈二重对称
• DFT计算支持该各向异性
频率归属：
• F₁: δ₂内部小费米面
• F₂: δ₁电子口袋
• F₃: δ₂电子口袋
• F₄: β空穴口袋
费米面拓扑由DFT计算验证
8
Notes: 我们进一步研究了角度依赖的磁输运。磁阻呈现二重旋转对称性，与DFT计算的费米面结构一致。通过跟踪振荡频率随角度的变化，我们将四个频率归属到不同的费米面口袋。

## Slide 9
手性反常
负磁阻效应
实验观测：
测量构型：
• 磁场从B⊥I旋转到B//I
• θ = 90°: B ⊥ I (沿a轴)
• θ = 0°: B // I (沿b轴)
• 温度：2 K
关键发现：
当B // I时，观测到负磁阻！
• 低场区(B < 5 T): MR先增大
• 高场区(B > 5 T): MR逐渐减小（负磁阻）
• 50 K以下均可观测到
此前文献[189]未报道此现象
机制分析：
排除其他可能性：
1. 磁性散射？→ 不含磁性元素
2. 弱反局域化(WAL)？→ 负磁阻在高场区
3. 量子极限？→ 高场仍有量子振荡
4. 电流喷射效应？→ 电极横跨整个样品
结论：手性反常 (Chiral Anomaly)
物理图像：
• 狄拉克锥中的手性电子态
• 平行电磁场下手性不守恒
• 左手性和右手性电子间电荷转移
• 导致负磁阻效应
验证了ZrAs₂的拓扑非平庸特性
9
Notes: 最重要的发现是手性反常导致的负磁阻。当磁场与电流平行时，我们观测到显著的负磁阻效应。通过排除其他可能的机制，我们确认这一现象来源于手性反常——狄拉克费米子在平行电磁场下手性不守恒导致的电荷转移。这直接验证了ZrAs2的拓扑非平庸特性。

## Slide 10
第一性原理计算
电子结构与费米面
能带结构：
不考虑SOC：
• 存在能带交叉
• 形成节点环（节线）
考虑SOC：
• 沿节线打开小能隙
• 能隙比ZrP₂更大
• 源于更强的自旋轨道耦合
拓扑特征：
• 能隙来源于SOC效应
• 具有拓扑非平庸性质
费米面结构（布里渊区）：
空穴口袋：
• α: U点附近小口袋（蓝色）
• β: 两个大空穴口袋（红色）
电子口袋：
• δ₁: Γ点附近
• δ₂: Γ点附近（紫色）
• δ₂内部还有小费米面
对称性：
• β和δ₂呈二重旋转对称
• 与角度依赖MR实验一致
频率计算值 vs 实验值：
• δ₁: 135 T vs F₂=178 T
• δ₂: 394 T vs F₃=443 T
• β: 551 T vs F₄=579 T
10
Notes: DFT计算支持了我们的实验发现。考虑自旋轨道耦合后，节线打开能隙，但拓扑非平庸特性保留。计算的费米面结构与SdH振荡频率吻合，角度依赖的二重对称性也得到了验证。

## Slide 11
工作一总结
主要成果：
1. 生长了高质量ZrAs₂单晶
• RRR = 56，高于文献报道
• 载流子迁移率 > 5000 cm²·V⁻¹·s⁻¹
2. 发现极大不饱和磁阻
• 2 K, 14 T: MR = 1.9 × 10⁴ %
• 源于电子-空穴补偿机制
3. 解析费米面结构
• 四个SdH振荡频率
• 非平庸π贝里相位
• DFT计算验证
4. 验证拓扑性质
• 平行电磁场下负磁阻
• 手性反常效应
• 证明拓扑非平庸电子结构
创新点：
• 首次在ZrAs₂中观测到手性反常导致的负磁阻
• 系统解析了费米面拓扑结构
11
Notes: 总结工作一的主要成果。我们生长了高质量ZrAs2单晶，发现了极大不饱和磁阻，通过量子振荡解析了费米面结构，并通过手性反常导致的负磁阻验证了拓扑非平庸特性。这是首次在ZrAs2中报道手性反常现象。

## Slide 12
研究成果
已发表论文
Extremely large magnetoresistance and chiral anomaly
in the nodal-line semimetal ZrAs₂
Frontiers of Physics 20, 034203 (2025)
第一作者：杨浩
12
Notes: 该工作已发表于Frontiers of Physics期刊。