## Slide 1
工作二
手性反铁磁CoNb₃S₆中的
拓扑三阶非线性霍尔效应
Topological Third-Order Nonlinear Hall Effect in Chiral Antiferromagnet CoNb₃S₆
答辩人：杨浩
导师：许祝安 教授、李林军 副教授
Notes: 各位专家好，这是我的第二个工作。我们在手性反铁磁材料CoNb3S6中发现了拓扑三阶非线性霍尔效应。这是一个全新的物理发现。

## Slide 2
研究背景
非线性霍尔效应与量子几何
非线性霍尔效应：
• 霍尔电压与电流的非线性关系：V_H ∝ I^n (n > 1)
• 量子几何张量的体现：贝里曲率 + 量子度规
• 二阶非线性霍尔：贝里曲率偶极、量子度规偶极
• 三阶非线性霍尔：贝里曲率四极矩（研究较少）
CoNb₃S₆ 材料特点：
• 手性晶体结构：空间群 P6₃22
• Co原子插层于2H-NbS₂层间
• 破缺空间反演对称性和镜面对称性
• 反铁磁转变温度 T_N = 29 K
• all-in-all-out 非共面磁结构
• 磁点群 32'
此前发现：
• 拓扑霍尔效应、拓扑能斯特效应
• 显著的反常霍尔效应
2
Notes: 非线性霍尔效应是近年来量子材料研究的热点。二阶非线性霍尔已有较多研究，但三阶非线性霍尔在复杂磁性体系中研究较少。CoNb3S6是手性反铁磁材料，具有all-in-all-out非共面磁结构，是研究三阶非线性输运的理想平台。

## Slide 3
对称性分析
二阶响应被禁止，三阶响应允许
磁点群 32' 的对称性：
时间反演对称性：破缺
• 反铁磁有序破坏时间反演
• 但净磁矩为零
空间反演对称性：破缺
• 手性晶体结构
磁点群操作：
• 三重旋转轴 C₃
• 二重旋转轴 C₂
• 时间反演 T（prime）
对称性约束下的电导张量：
一阶（线性）响应：
• σ_xy ≠ 0 ✓
• 允许拓扑霍尔效应
二阶响应：
• 对称性分析：所有分量 σ_abc = 0
• 二阶非线性霍尔被严格禁止 ✗
三阶响应：
• σ_xxxx, σ_yyyy 等非零 ✓
• 三阶非线性霍尔允许！
这是本工作的关键发现：
二阶被禁止 → 三阶才可能观测！
3
Notes: 通过对称性分析，我们发现一个关键结果：在磁点群32'下，所有二阶非线性电导张量分量均被严格禁止。但三阶响应是允许的！这意味着在CoNb3S6中，我们只能观测到三阶非线性霍尔效应，而不是二阶。

## Slide 4
实验方法
非线性输运测量技术
样品制备：
化学气相输运法（CVT）：
• 原料：Co + Nb + S
• 配比：1:3:6
• 高质量单晶
微纳器件加工：
• 电子束光刻（EBL）
• 标准霍尔构型
• 电压/电流探针布局
测量技术：
交流锁相方法：
• 基频：13.33 Hz
• 同时检测一阶和三阶信号
• 一阶：频率 f
• 三阶：频率 3f
场冷处理（FC）：
• 控制磁化方向
• 单畴磁结构
测量条件：
• 温度：2 - 300 K
• 磁场：± 14 T
关键创新：
• 同时测量一阶、二阶、三阶响应
• 通过锁相技术分离不同阶次的信号
• 高灵敏度的非线性信号检测
4
Notes: 我们发展了一套非线性输运测量技术。使用交流锁相方法，在施加基频电流的同时，分别检测一阶和三阶信号。场冷处理用于控制磁化方向，获得单畴磁结构。

## Slide 5
一阶拓扑霍尔效应
反铁磁有序相中的拓扑响应
实验观测：
霍尔电阻率 ρ_xy(B)：
• 非线性磁场依赖
• 反对称曲线
• T < T_N = 29 K 出现
拓扑霍尔效应分离：
ρ_xy = ρ_NHE + ρ_AHE + ρ_THE
• 正常霍尔 ρ_NHE ∝ B
• 反常霍尔 ρ_AHE ∝ M
• 拓扑霍尔 ρ_THE ∝ 标量自旋手性
标量自旋手性：
χ = S₁·(S₂ × S₃)
all-in-all-out磁结构：
• 非共面自旋排列
• 产生有限χ
• 等效规范场 B_eff ∝ χ
贝里相位：
• 电子在非共面磁结构中运动
• 获得几何相位
• 产生拓扑霍尔效应
温度依赖：
• T > T_N: 拓扑霍尔消失
• T < T_N: 显著增强
5
Notes: 首先回顾一阶拓扑霍尔效应。在反铁磁有序相中，我们观测到显著的拓扑霍尔效应。这来源于all-in-all-out非共面磁结构产生的标量自旋手性，等效于一个规范场，使电子获得贝里相位。

## Slide 6
三阶非线性霍尔效应
核心发现
实验结果：
三阶霍尔电导率：
σ_xxx^(3) ∝ V_3f / I³
关键发现：
1. 反铁磁有序相中出现
显著的三阶非线性霍尔响应
2. 二阶响应被严格禁止
实验观测：σ^(2) = 0
对称性分析验证
3. 温度依赖明显
T > T_N: 三阶信号消失
T < T_N: 显著增强
4. 符号翻转现象！
在 T = 24-25 K 附近
（低于 T_N = 29 K）
三阶霍尔信号出现符号翻转
这是非常独特的现象！
不同于其他体系的机制
意义：
• 三阶响应对磁性演化更敏感
• 能带重构导致贝里曲率四极矩变化
• 新的物理机制
6
Notes: 这是本工作的核心发现。首先，我们确认二阶响应被严格禁止，符合对称性分析。最重要的是，我们在反铁磁有序相中观测到显著的三阶非线性霍尔效应，并在接近反铁磁转变温度时观测到独特的符号翻转现象。

## Slide 7
物理机制
贝里曲率四极矩 (BCQ)
贝里曲率四极矩：
定义：
D_ab = ∫ dk Ω_a(k) · Ω_b(k) · f(k)
其中 Ω(k) 是贝里曲率
三阶霍尔电导率：
σ_xxx^(3) ∝ e⁴τ³/ℏ³ · D_xx
物理图像：
• 贝里曲率在动量空间分布不均匀
• 四极矩描述其分布的各向异性
• 驱动三阶非线性响应
all-in-all-out磁结构的作用：
非共面磁结构
↓
标量自旋手性 χ
↓
等效规范场 B_eff
↓
几何相位
↓
贝里曲率 Ω(k)
↓
贝里曲率四极矩 D
↓
三阶非线性霍尔效应
关键：不需要SOC！
与磁结构的关联：
• 磁有序决定BCQ强度
• 温度演化导致符号翻转
7
Notes: 三阶非线性霍尔效应的物理起源是贝里曲率四极矩。all-in-all-out非共面磁结构产生标量自旋手性，等效于规范场，使电子获得几何相位，形成贝里曲率分布。贝里曲率的各向异性分布用四极矩描述，驱动三阶响应。关键是这一机制不需要自旋轨道耦合。

## Slide 8
理论建模
紧束缚模型与DFT计算
紧束缚模型：
哈密顿量：
H = H_kin + H_ex + H_SOC
H_ex: 交换作用（all-in-all-out）
H_SOC: 自旋轨道耦合
计算结果：
1. 不考虑SOC：
仍能产生BCQ和三阶响应！
2. 考虑SOC：
BCQ略有增强
但非必需
结论：磁结构是主要贡献
符号翻转的解释：
能带重构：
• 温度接近 T_N
• 磁有序减弱
• 能带结构演化
BCQ演化：
• 费米面变化
• 贝里曲率分布变化
• BCQ可能改变符号
与实验一致：
• 翻转发生在24-25 K
• 低于 T_N = 29 K
• 三阶响应对磁性敏感
比线性响应更敏感！
8
Notes: 通过紧束缚模型和DFT计算，我们验证了物理机制。关键发现是：不需要自旋轨道耦合，仅靠磁结构就能产生BCQ和三阶响应。符号翻转来源于能带重构导致的BCQ演化。

## Slide 9
与其他体系对比
CoNb₃S₆的独特性
其他材料中的三阶非线性霍尔效应：
MnBi₂Te₄（反铁磁拓扑绝缘体）：
• 量子度规贡献
• 需要强SOC
FeSn（笼目反铁磁）：
• 贝里曲率贡献
• 能带平带效应
CoNb₃S₆ 的独特性：
1. 二阶响应被严格禁止（对称性）
→ 单独观测三阶响应的机会
2. 不需要SOC（磁结构主导）
→ 物理机制更清晰
3. 净磁矩为零（反铁磁）
→ 磁性背景干净
4. 独特的符号翻转现象
→ 三阶响应对磁性演化的敏感性
意义：
为理解磁性体系中贝里曲率高阶多极矩的物理效应提供了新视角
9
Notes: 与其他材料体系相比，CoNb3S6具有独特优势。二阶响应被禁止使我们能单独研究三阶效应。不需要SOC使物理机制更清晰。独特的符号翻转现象揭示了三阶响应对磁性演化的敏感性。

## Slide 10
工作二总结
主要成果：
1. 发现三阶非线性霍尔效应
• 反铁磁有序相中显著出现
• 二阶响应被对称性禁止
2. 确定物理机制
• 贝里曲率四极矩（BCQ）驱动
• all-in-all-out磁结构产生
• 不需要SOC
3. 观测到独特现象
• 接近T_N时符号翻转
• 三阶响应对磁性更敏感
创新点：
• 首次在手性反铁磁中发现三阶非线性霍尔效应
• 首次证明BCQ可以不需要SOC
• 发现独特的符号翻转现象
意义：
丰富了拓扑输运现象的类型，为理解贝里曲率高阶多极矩提供了新视角
10
Notes: 总结工作二的主要成果。我们在CoNb3S6中首次发现手性反铁磁的三阶非线性霍尔效应，确定了BCQ的物理机制，并发现了独特的符号翻转现象。这一工作丰富了拓扑输运现象的类型。

## Slide 11
研究成果
论文状态
Topological Third-Order Nonlinear Hall Effect
in Chiral Antiferromagnet CoNb₃S₆
在投/待发表
第一作者：杨浩
11
Notes: 该工作目前正在投稿中。