## Slide 1
工作三
手性反铁磁CoNb₃S₆中的
手性声子与巨大的磁光拉曼效应
Chiral Phonons and Giant Magneto-Optical Raman Effect in Chiral Antiferromagnet CoNb₃S₆
答辩人：杨浩
导师：许祝安 教授、李林军 副教授
Notes: 各位专家好，这是我的第三个工作。我们在同一个CoNb3S6体系中研究了声子动力学，发现了手性声子和巨大的磁光拉曼效应。

## Slide 2
研究背景
声子动力学与磁光效应
声子的手性：
经典物理：晶格振动不携带角动量
近年发现：在特定体系中声子可获得非零角动量
手性声子的产生：
• 自旋-声子耦合 + 时间反演对称性破缺（磁性体系）
• 单层MoSe₂等非磁性材料
• Fe₂Mo₃O₈亚铁磁态
手性声子的塞曼分裂：
• 机制一：声子驱动电子态绝热演化（轨道磁矩）
• 机制二：声子诱导电子能级混合（耦合增强）
磁光拉曼效应：
• 线偏振声子在磁场下的偏振旋转
• CrBr₃、InSe、MoS₂等材料中报道
• 与电子能带结构相关
2
Notes: 声子动力学是近年来的研究热点。在某些体系中，声子可以获得手性，即非零角动量。此外，磁场下的磁光拉曼效应也有重要研究价值。

## Slide 3
CoNb₃S₆材料体系
手性晶体与反铁磁结构
晶体结构：
• 空间群：P6₃22
• 六方晶系
• Co原子插层于2H-NbS₂层间
• 手性晶体结构
磁性：
• 反铁磁转变 T_N ≈ 29 K
• all-in-all-out 非共面磁结构
• 极小的本征铁磁分量（沿c轴）
• 时间反演对称性破缺
研究优势：
同一材料，多个物理问题：
• 工作二：三阶非线性霍尔效应
• 工作三：声子动力学
理想平台：
• 手性结构 → 手性声子
• 反铁磁序 → 时间反演破缺
• 非共面磁结构 → 与声子耦合
此前发现：
• 拓扑霍尔/能斯特效应
• 外尔点（ARPES验证）
• 拓扑磁光效应
3
Notes: CoNb3S6是研究声子动力学的理想平台。其手性晶体结构可能产生手性声子，反铁磁有序破坏时间反演对称性，非共面磁结构与声子可能存在耦合。

## Slide 4
实验方法
螺旋度分辨拉曼光谱
拉曼光谱测量：
激发光源：532 nm 连续波激光
物镜：50×（NA = 0.75）
光栅：1800 刻线/mm
探测器：液氮冷却CCD
滤光片：长通边缘滤光片（截止频率 ~70 cm⁻¹）
偏振配置：
线偏振：
• 入射偏振 e_i = (1, 0, 0)
• 散射偏振 e_s = (cos θ, sin θ, 0)
• XX（θ = 0°）和 XY（θ = 90°）构型
圆偏振（螺旋度分辨）：
• λ/4 波片快轴与偏振片成 45°
• (σ⁺σ⁻) 和 (σ⁺σ⁺) 构型
• 探测手性声子
磁场/温度依赖：
• 最高 12 T 磁场
• 最低 5 K 温度
4
Notes: 我们使用532nm激光进行拉曼光谱测量。关键是通过四分之一波片实现螺旋度分辨测量，以探测手性声子。磁场最高12特斯拉，温度最低5K。

## Slide 5
声子模式识别
6支拉曼活性声子
实验观测（5 K, 0 T）：
线偏振拉曼光谱：
XX构型：4支模式
XY构型：信号较弱
振动模式：
线性声子（4支）：
• A₁¹：~385 cm⁻¹
• A₂¹：~330 cm⁻¹
• E₂¹：~280 cm⁻¹
• E₂²：~140 cm⁻¹
手性声子（2支）：
• E₁²：~250 cm⁻¹
• E₂²：~140 cm⁻¹
DFT计算验证：
声子色散关系：
• 所有声子频率与DFT计算一致
• 无虚频（结构稳定）
振动矢量分析：
线性声子 A₁¹, A₂¹：
• S原子的面内剪切运动
• 不携带角动量
手性声子 E₁², E₂²：
• S、Nb、Co协同振动
• Co原子在面内圆周运动
• 具有非零角动量
• 手性来源：Co插层结构
理论计算由南京师范大学
张力发老师团队提供
5
Notes: 我们在CoNb3S6中探测到6支拉曼活性声子模式。其中4支是线性声子，2支是手性声子。DFT计算验证了声子频率，并揭示了手性声子的振动特征。

## Slide 6
手性声子特性
圆偏振态翻转
螺旋度分辨拉曼：
关键发现：
手性声子 E₁², E₂²：
(σ⁺σ⁻) 构型：
• 拉曼强度最大
• 手性声子活跃
(σ⁺σ⁺) 构型：
• 拉曼强度最小
• 手性声子被抑制
结论：
手性声子能够翻转入射光的圆偏振态！
来源：
• 手性声子携带非零赝角动量
• 与光子角动量交换
线性声子 A₁¹, A₂¹：
极坐标图：
• XX → XY 过程中
• 强度连续减小
• 纺锤状分布
• 对偏振角度敏感
手性声子 E₁², E₂²：
极坐标图：
• 对偏振角度几乎不敏感
• 圆形分布
• 不依赖于线偏振方向
对比意义：
• 首次在同一体系中对比
线性声子和手性声子的行为
• 验证了手性声子的独特偏振特性
6
Notes: 螺旋度分辨拉曼揭示了手性声子的独特性质。手性声子能够翻转入射光的圆偏振态，而线性声子则不具备这一能力。这是首次在同一体系中对比两类声子的行为。

## Slide 7
巨大的磁光拉曼效应
线性声子在磁场下的偏振旋转
实验观测：
线性声子 A₁¹：
磁场依赖：
• 0 T: 标准线偏振
• 3 T: 轻微旋转
• 6 T: 明显旋转
• 9 T: 大角度旋转
• 12 T: 旋转角达 80°！
这是巨大的磁光拉曼效应！
极坐标图：
• 拉曼强度分布随磁场旋转
• 最大强度方向连续变化
理论解释：
拉曼张量：
A₁ = [a iβ 0]
[-iβ a 0]
[0 0 b]
其中：
• a, b: 磁场无关部分
• β: 磁场相关参数
旋转角度：
θ ∝ β(B)
洛伦兹力机制：
• 振荡偶极子在外磁场中
• 洛伦兹力调制振动方向
• 导致散射光偏振旋转
理论拟合与实验符合较好
7
Notes: 线性声子A11表现出巨大的磁光拉曼效应。在12特斯拉磁场下，偏振旋转角度高达80度。这是由于洛伦兹力调制振荡偶极子的振动方向导致的。

## Slide 8
手性声子的磁场响应
与线性声子的对比
手性声子 E₁², E₂²：
磁场依赖（0 - 12 T）：
1. 能量分裂：
未观察到显著的能量分裂
2. 偏振旋转：
未观察到随磁场的旋转
即使在 12 T 高场下！
对比其他体系：
Fe₂Mo₃O₈ 铁磁态：
• 明显的能量分裂
Co₃Sn₂S₂ 铁磁态：
• 与磁化强度相关的分裂
CoNb₃S₆ 的特殊性：
为什么没有能量分裂？
可能原因：
1. 强反铁磁背景
• 净磁矩极小
• 对外场不敏感
2. 近似二次型声子色散
• 本征能量分裂小
• 低于仪器分辨率
3. 稳定的声子平台
• 手性声子能量不受磁环境影响
• 有利于器件应用
意义：
提供了稳定的手性声子平台
能量不受外场影响
8
Notes: 与线性声子不同，手性声子在高达12特斯拉磁场下既没有能量分裂，也没有偏振旋转。这可能与CoNb3S6的强反铁磁背景和极小的净磁矩有关。这提供了一个稳定的手性声子平台。

## Slide 9
温度依赖研究
声子与磁矩耦合
变温拉曼光谱：
温度范围：5 K - 300 K
观测模式：A₁¹ 和 E₂²
拉曼位移（频率）：
• 温度升高 → 频率红移
• 非谐模型拟合：ω(T) = ω₀ + A[1 + 2/(e^(ℏω₀/2k_BT) - 1)]
半高全宽（FWHM）：
• 温度升高 → 线宽展宽
• 非谐模型拟合：Γ(T) = Γ₀ + B[1 + 2/(e^(ℏω₀/2k_BT) - 1)]
关键发现：
拉曼位移和FWHM均未显示与反铁磁有序明显相关的异常行为
可能原因：
• CoNb₃S₆磁矩极弱
• 声子-磁矩耦合不明显
• 非谐效应主导
9
Notes: 变温拉曼光谱显示，声子频率和线宽的温度依赖可以用标准的非谐模型描述，没有观察到与反铁磁有序相关的异常。这可能与CoNb3S6极弱的磁矩有关。

## Slide 10
工作三总结
主要成果：
1. 识别6支拉曼活性声子
• 4支线性声子：A₁¹, A₂¹, E₂¹, E₂²
• 2支手性声子：E₁², E₂²
• DFT计算验证
2. 揭示手性声子特性
• 能翻转入射光圆偏振态
• 来源于非零赝角动量
• 首次在同一体系对比线性/手性声子
3. 发现巨大的磁光拉曼效应
• 线性声子 A₁¹ 在12T下旋转80°
• 洛伦兹力机制解释
• 理论拟合与实验一致
4. 手性声子磁场响应
• 无显著能量分裂
• 无偏振旋转
• 稳定的手性声子平台
意义：为手性声子功能器件与磁光器件提供实验依据
10
Notes: 总结工作三的主要成果。我们在CoNb3S6中发现了6支声子模式，其中2支是手性声子。线性声子表现出巨大的磁光拉曼效应，而手性声子则提供了一个稳定的平台。

## Slide 11
研究成果
论文状态
Chiral Phonons and Giant Magneto-Optical Raman Effect
in Chiral Antiferromagnet CoNb₃S₆
在投/待发表
第一作者：杨浩
11
Notes: 该工作目前正在投稿中。