## Slide 1
工作四
基于Nb₃I₈的自适应黑体敏感的
宽带红外探测器
Adaptive Blackbody-Sensitive Ultra-Broadband Infrared Photodetector Based on Nb₃I₈
答辩人：杨浩
导师：许祝安 教授、李林军 副教授
Notes: 各位专家好，这是我的第四个工作。我们利用二维平带量子材料Nb3I8，实现了自适应黑体敏感的宽带红外探测器。

## Slide 2
研究背景
红外探测器的发展需求
红外探测器应用：
• 光通信
• 工业气体泄漏检测
• 夜视成像
• 大气监测
• 军事侦察
探测范围需求：
短波红外 SWIR：2.5 - 3 µm
中波红外 MWIR：3 - 5 µm
长波红外 LWIR：8 - 14 µm
超长波红外 VLWIR：14 - 20 µm
理想探测器：
全谱覆盖 + 室温工作 + 高响应
现有技术局限：
体材料探测器：
• HgCdTe, InSb
• 低温工作
• 复杂生长工艺
• 高成本
热辐射计：
• VOx, 非晶硅
• 室温宽带
• 响应时间慢
• 需要热桥结构
二维材料优势：
• 无悬挂键
• 无晶格失配
• 尺寸/重量/功耗低
• 可控生长
现有二维材料：
• 黑磷/黑砷：MWIR有限
• 需要更宽带宽的材料
2
Notes: 红外探测器在光通信、夜视成像、气体检测等领域有重要应用。现有技术存在低温工作、响应慢、带宽有限等问题。二维材料为下一代红外探测提供了新机遇。

## Slide 3
仿生设计理念
飞蛾的感知系统
飞蛾的全天候感知：
白天模式：
• 复眼探测阳光（高温黑体辐射）
• 主动光学成像
• 反射光探测
夜晚模式：
• 触角感知目标热辐射
• 被动热成像
• 黑体辐射敏感
启发：
自适应双机制探测器：
• 光电导机制（SWIR）
• 热辐射机制（MWIR-VLWIR）
实现：白天主动成像 + 夜晚被动探测
我们的设计：
利用Nb₃I₈的电子平带和声子平带，实现双重机制的超宽带探测
3
Notes: 飞蛾拥有全天候自适应感知系统：白天用复眼探测反射光，夜晚用触角感知热辐射。这启发我们设计双机制探测器：光电导机制处理短波，热辐射机制处理长波。

## Slide 4
Nb₃I₈材料体系
呼吸笼目晶格半导体
晶体结构：
• 空间群：R3̅m (No. 166)
• 三角晶系
• 晶格常数：a = b = 7.60 Å
c = 41.715 Å
• 层状结构，弱范德华键连接
呼吸笼目晶格：
• Nb原子形成笼目晶格
• 键长交替：呼吸模式
• 对称破缺导致狄拉克点打开能隙
生长方法：
化学气相输运法（CVT）
• Nb + I (化学计量比)
• 655 - 650°C 温度梯度
• 片状单晶 5×5 mm
材料表征：
XRD：确认晶体结构
EDS：Nb:I ≈ 3:7.98（接近3:8）
SEM：层状结构明显
AC-HAADF-STEM：
• 直接观察呼吸笼目结构
• 与示意图一致
拉曼光谱：
• 多支声子模式
• 无杂峰（高纯度）
光学吸收：
• 两个吸收峰
• 与平带跃迁相关
4
Notes: Nb3I8具有呼吸笼目晶格结构。这种特殊的晶格结构导致对称性破缺，狄拉克点打开能隙，形成半导体。我们通过CVT方法生长了高质量单晶。

## Slide 5
电子平带
高态密度增强光吸收
DFT计算：
能带结构：
• 平坦的价带
• 平坦的导带
• 能隙 ~ 1 eV
平带起源：
笼目晶格中的电子相消
量子干涉效应
结果：
• 能带色散极小
• 高态密度
• 电子局域化增强
DOS特征：
• 费米能级附近峰值
• 高光吸收截面
ARPES验证：
测量温度：305 K
光子能量：21.2 eV
观测结果：
• 价带平坦特征
• 与DFT计算一致
偶极跃迁矩阵元：
从价带到导带：
• VB1/2/3 → CB1/2/3（低能跃迁）
• VB1/2/3 → CB4/5/6（高能跃迁）
跃迁强度：
• SWIR区域强跃迁
• 对应平带间跃迁
光吸收谱：
• 两个峰对应平带跃迁
• 向带隙缓慢衰减
5
Notes: Nb3I8的电子能带具有平坦特征。这来源于笼目晶格中电子的量子干涉相消。平带意味着高态密度，增强了光吸收截面，特别有利于短波红外探测。

## Slide 6
声子平带
低热导率与高热局域化
声子色散：
DFT计算：
• 存在平坦的声子支
• 低频区域尤为明显
平带含义：
• 低声子群速度
• 声子局域化
• 低热导率
热导率测量：
悬浮热桥法：
• 温度范围：200 - 300 K
• 真空条件：< 10⁻³ Pa
结果：
κ = 1.12 W/(m·K) @ 室温
极低的热导率！
物理意义：
热输运：
κ = (1/3) C_v v_s l
其中：
• C_v: 比热容
• v_s: 声子群速度（低！）
• l: 平均自由程
声子平带 → 低v_s → 低κ
热局域化效应：
• 光生载流子产生的热量
• 难以扩散出去
• 在器件区域局域化
• 增强热辐射响应
对探测器的好处：
• MWIR-VLWIR响应增强
• 黑体辐射敏感
6
Notes: Nb3I8不仅电子能带平坦，声子能带也平坦。声子平带意味着低群速度和低热导率。我们测得室温热导率仅1.12 W/(m·K)，这导致高热局域化效应。

## Slide 7
协同机制
电子平带 + 声子平带
双机制探测：
短波红外（SWIR）：
• 光电导机制主导
• 光子能量 > 能隙
• 激发电子-空穴对
• 改变电导率
电子平带作用：
• 高态密度 → 高光吸收
• 平带间跃迁增强
• SWIR响应增强
中波-超长波红外（MWIR-VLWIR）：
• 热辐射机制主导
• 光子能量 < 能隙
• 晶格吸收产热
• 热电效应
声子平带作用：
• 低热导率 → 热局域化
• 温度变化显著
• 热辐射响应增强
协同效应：
电子平带 → 增强光吸收（SWIR）
+
声子平带 → 增强热响应（MWIR-VLWIR）
=
超宽带探测（2.5 - 20 µm）
关键创新：
首次利用电子平带和声子平带
协同实现超宽带红外探测
7
Notes: 核心创新是利用电子平带和声子平带的协同效应。电子平带增强短波红外吸收，声子平带增强长波热辐射响应。两者结合实现2.5到20微米的超宽带探测。

## Slide 8
探测器性能
宽谱响应与黑体探测
光谱响应：
波长范围：2.5 - 20 µm
• SWIR：2.5 - 3 µm
• MWIR：3 - 5 µm
• LWIR：8 - 14 µm
• VLWIR：14 - 20 µm
响应度：
• 峰值：~ 10² A/W
• 宽带平坦响应
探测率：
• D* ~ 6.4 × 10¹³ Jones
• 高于许多二维材料
噪声电流：
• 低噪声特性
• 适合弱信号探测
黑体响应：
黑体温度：500 K
• 室温下可探测
• 无需制冷
响应谱：
• FTIR测量
• 2.5 - 20 µm 全覆盖
响应时间：
热响应时间 τ：
• 可调（通过频率）
• 典型值：ms量级
与其他材料对比：
• 优于黑磷（带宽更宽）
• 优于VOx（响应更快）
• 室温工作
8
Notes: 探测器性能优异。光谱响应覆盖2.5到20微米，探测率高达6.4×10^13 Jones。能够在室温下探测500K黑体辐射。响应时间在毫秒量级。

## Slide 9
单像素成像演示
白天主动 + 夜晚被动
实验设计：
两个线性位移台扫描
• 逐点测量光响应
• 重建二维图像
主动成像（白天模式）：
• SWIR激光照射
• N-BK7透镜聚焦
• 反射光成像
• 目标："路障"
被动成像（夜晚模式）：
• 目标自身热辐射
• ZnSe透镜收集
• 黑体辐射成像
• 目标："电烙铁"、"螺旋线"
结果：
成功实现：
• 白天：SWIR反射成像
• 夜晚：热辐射被动成像
意义：
首次在二维材料中实现
室温超宽带黑体敏感探测
自适应全天候成像
9
Notes: 我们演示了自适应单像素成像。白天模式用SWIR反射光成像路障，夜晚模式用热辐射被动成像电烙铁和螺旋线。这展示了全天候探测能力。

## Slide 10
工作四总结
主要成果：
1. 发现Nb₃I₈的平带特性
• 电子平带：高态密度，增强SWIR吸收
• 声子平带：低热导率（1.12 W/m·K），高热局域化
2. 实现超宽带探测
• 响应范围：2.5 - 20 µm（SWIR到VLWIR）
• 探测率：D* ~ 6.4 × 10¹³ Jones
• 室温工作，无需制冷
3. 双机制协同
• 光电导（SWIR）+ 热辐射（MWIR-VLWIR）
• 电子平带 + 声子平带协同
4. 自适应成像演示
• 白天：主动SWIR反射成像
• 夜晚：被动热辐射成像
创新点：
• 首次利用电子/声子双平带协同实现超宽带探测
• 首次在二维材料中实现室温黑体敏感超宽带探测
意义：为高性能红外光电器件设计提供新思路
10
Notes: 总结工作四的主要成果。我们发现Nb3I8具有电子平带和声子平带，利用两者的协同效应实现了2.5到20微米的超宽带红外探测。室温工作，可探测500K黑体辐射。演示了自适应全天候成像。

## Slide 11
研究成果
论文状态
Blackbody-Sensitive Adaptive Ultra-Broadband Infrared
Photodetector Based on Nb₃I₈
在投/待发表
第一作者：杨浩
11
Notes: 该工作目前正在投稿中。